|  | Техническая информация Catiofast® SF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Химическая природа Модифицированный высокомолекулярный полиэтиленимин. Агрегатное состояние: Бесцветный или бледно-желтый раствор. Ионный заряд: Катионный. Низкотемпературная стабильность: Затвердевает при низких температурах, но может быть использован снова после оттаивания и тщательного перемешивания. Температура застывание: около -5 °С Растворимость в воде: При перемешивании растворяется в любых пропорциях Область применения Сatiofast SF – высокомолеклярный, растворимый в воде полимер, применяемый в целлюлозно-бумажной промышленности в следующих целях. Снижение количества мешающих веществ Контроль содержания смолы Контроль содержания клейких веществ и белой смолы Фиксация анионных добавок Флокуляция взвешенных частиц в процессах очистки сточных вод и повышение эффективности очистных установок Повышение скорости обезвоживания и ускорение сушки Catiofast SF одобрен органами здравоохранения Германии для использования в контакте с пищевыми продуктами Техническая информация Содержание твердого вещества* 23,5-27,5 % Рабочая вязкость* 130-400 мПа·с Значение pH* 6,8-8,3 Плотность около 1,08 г/см3 *Точные спецификации можно найти в техническом паспорте материала раститетельная камедь, лигниновые смолы, парафин, битум, полимерные дисперсии и натуральный каучук. Catiofast SF вызывает коагуляцию мелких частиц и затем прикрепляет их к волокнам. Например, добавление 0,1 – 0,3% Catiofast SF (в процентах от сухой массы сырья) помогает снизить пыление деревосодержащих видов бумаги, а также снижает нагрузку на флотационные ловушки. Catiofast SF также можно использовать для фиксации мелких разрозненных пигментов. Это очень полезно для повышения светопрочности и сопротивления выпотеванию. Такие пигменты, как наш продукт Irgalite® P, требующие фиксирующего агента, следует закренлять в бумаге с помощью Catiofast SF. Сульфат алюминия обычно применяется для фиксации кислотных и прямых красителей, но он эффективен только в кислом диапазоне pH, и всегда существует предел, после которого добавление большего количества сульфата алюминия не вызывает дальнейшего роста насыщенности цвета. Используя Catiofast SF вместо сульфата алюминия, можно добиться лучших результатов для непроклеенной бумаги или бумаги, проклеенной в нейтральной среде. Catiofast SF – это весьма эффективный фиксирующий агент для красных и желтых кислотных красителей, обычно используемых для бумаги, при этом сточные воды будут чище. Карбоксиметилцеллюлоза, крахмал, растительная камедь (например, галактоманнан) и похожие вещества часто добавляют в бумагу для повышения прочности на разрыв, твердости и прочности склейки. Вещества такого рода обладают и рядом недостатков, таких как снижение скорости производства бумаги. Снижается микрофлокуляция, и в результате эти вещества хуже удерживаются и повышается органическая составляющая сточных вод. Это также накладывает большую нагрузку на флотационные ловушки. | Применение Catiofast SF – это катионный полимер. Он используется при производстве бумаги и картона для фиксации мелких частиц, наполнителя, коллоидов и растворенных органических веществ на волокнах бумажной массы. Он увеличивает удержание этих веществ при внесении в массу перед напорным ящиком. Помимо увеличения удержания мелких частиц, Catiofast SF увеличивает скорость обезвоживания массы и уменьшает время сушки бумаги или картона. Catiofast SF обладает следующими преимуществами: Масса очищается Время сушки становится короче Сухость бумажного полотна в прессовой части выше Снижение расхода пара Catiofast SF наиболее эффективен при pH 6 и выше, особенно в диапазоне от нейтральной до слабощелочной среды. Области применения а) Снижение уровня загрязняющих веществ Бумажное сырье содержит множество растворимых анионных олигомеров и полимеров. Они обладают низким сродством к волокнам и скапливаются в оборотной воде. Это ухудшает качество бумаги, работы БДМ и эффективность катионных веществ, особенно если происходит накопление. Catiofast SF позволяет зафиксировать эти вредоносные анионные вещества на бумажных волокнах в то же время, когда они входят в БДМ, таким образом, они удаляются из системы вместе с бумагой и не скапливаются. Это также вызывает снижение потребности излишков оборотной воды в кислороде, но степень фиксации анионных веществ во многом зависит от их строения, и очень сложно делать какие-либо прогнозы на предмет снижения химического потребления кислорода. б) Контроль содержания клейких веществ и белой смолы Использование макулатуры в качестве сырья постоянно растет. В результате, в сырье содержится большее Добавление от 0,1 % до 0,3 % Catiofast SF помогает преодолеть эти сложности и повышает прочность бумаги. Catiofast SF можно также использовать для фиксации парафина, полимерных дисперсий, битума и похожих анионных веществ, добавляемых на мокром этапе производства. Дисперсии осаждаются очень ровно и не образуют комочков, если предварительно добавить Catiofast SF. д) Удержание волокон из избыточной оборотной воды Catiofast SF можно использовать для извлечения волокон из избыточной оборотной воды методом седиментации, фильтрации и, в особенности, флотации. Его также можно использовать для очистки сточных вод. е) Повышение скорости обезвоживания и ускорение сушки Ускорение сушки означает, что БДМ может работать на более высокой скорости, если это позволяет главный привод и мощности насосов и размольно-подготовительный отдел. Рекомендации по применению Catiofast SF очень легко применять. Перед добавлением к массе его необходимо разбавить водой до концентрации от 0,1% до 1%, либо порционно, либо непрерывно с помощью дозирующего насоса или миксера Lusap®. Он очень легко разбавляется холодной водой. Затем его можно добавить в сырье в БДМ перед напорным ящиком, в точке системы, где он успеет образовать с сырьем гомогенную массу. Если Catiofast SF применяется в производстве с использованием древесной массы, ТММ или ХТММ, то мы рекомендуем дозировать его в массу с относительно высокой концентрацией. В этом случае он будет очень эффективен для снижения смоляных проблем. Также этим методом может быть получен хороший результат при использовании мелованного брака. Наилучшая точка дозирования может быть подобрана практическим путем. | количество полимеров и других компонентов мелованной и другой бумаги. Если сырье не подвергать обработке, эти гидрофобные частицы образуют мицеллы и белую смолу, осаждающуюся на горячих поверхностях и движущихся частях БДМ и затрудняя ее работу. Учащаются разрывы полотна, машину приходится чаще чистить, а качество бумаги страдает. В силу своей гидрофобности Catiofast SF предотвращает образование агломератов этих липофильных веществ, разделяет и прикрепляет их к поверхности волокон и мелких частиц. Это приводит к значительному повышению качества работы БДМ. Catiofast SF также можно использовать для селективной обработке отдельных компонентов сырья, таких как облагороженная макулатурная масса или мелованный брак. Добавление Catiofast SF к сырью высокой вязкости позволяет зафиксировать мешающие вещества, такие как клеи или полимеры, выделившиеся из мелованного брака, прикрепив их волокнам и наполнителю, до того как они смогут вступить в реакцию с другими мешающими веществами, содержащимися в термомеханической, химической целлюлозе и других компонентах сырья. Это предотвращает вторичное мицеллообразование. Наиболее эффективный метод снижения общего количества мешающих веществ заключается в добавлении Catiofast SF в двух точках системы – в сырье высокой вязкости и непосредственно до добавки удерживающих добавок. в) Контроль содержания смолы Коллоидная смола выделяется из сырья на стадии подготовки. Она образует агломераты, и более крупные частицы оседают на внутренних поверхностях БДМ, контрольных сенсорах и т.п. Это может вызывать проблемы, особенно если крупные частицы смолы попадают на полотно. Так как Catiofast SF положительно заряжен, он может фиксировать отрицательно заряженные частицы на волокнах, до того как они образуют агломераты. г) Фиксация анионных добавок Catiofast SF повышает удержание добавок и других компонентов, включая наполнители, пигменты, кислотные красители, прямые красители, карбоксиметилцеллюлозу, крахмал, Хранение Catiofast SF затвердевает при низких температурах, но его можно вернуть в исходное состояние, разморозив и тщательно размешав. Хранить контейнер плотно закрытым и сухим; хранить в прохладном помещении. Не допускать заморозки. Материалы Согласно нашему опыту, для контейнеров и труб могут быть использованы следующие материалы: нержавеющая сталь (AISI 316 Ti или AISI 321), полиэстр (Palatal® A 410), полиэтилен (Lupolen®), полипропилен и жесткий ПВХ. |
| --- | --- | --- |

| БАСФ СЕ Подразделение «Химические препараты для бумажной промышленности» 67056 Людвигсхафен, Германия www.basf.com/paper | Информация, представленная в данном издании, основана на наших знаниях и опыте по состоянию на текущий момент. Она не является информацией о согласованных договорных качествах продукции и, в силу того, что большое количество факторов может оказывать влияние на обработку и использование нашей продукции, не освобождает пользователя от необходимости проведения собственных исследований и испытаний. Согласованные договорные качества продукции на момент перехода риска основаны исключительно на информации, представленной в Справочном листке технических данных. Любые описания, чертежи, фотографии, данные, пропорции, веса и т.д., указанные в настоящем издании, могут быть изменены без предварительного уведомления. Получатель нашей продукции обязан обеспечить соблюдение всех прав собственности и действующего законодательства. Версия: октябрь 2009 г. TI/P 3158 e Данный справочный листок будет считаться недействительным при замене на более позднюю версию. ® означает зарегистрированный товарный знак БАСФ СЕ |
| --- | --- |