___________________________

Техническая информация               Сырье для клеев

---------------------------------------------

## TI/ED 1126 d

май 2004 года

---------------------------------------------

Вместо брошюры за сентябрь 2002г.

### ---------------------------------------------    Акронал ( 50 Д

Акронал® 50 Д служит для изготовления клеев

на основе дисперсий.

| Состав | Водная дисперсия бутилового эфира полиакриловой кислоты |
| --- | --- |
|  | Свойства |
| Спецификация продукта | Содержание твердых % 50 ( 1 веществ (DIN ISO 1625-D) Значение рН (DIN ISO 976) 3 - 5 Вязкость при 23 °C (DIN EN ISO 3219), градиент сдвига 100 сек-1 мПа∙сек 20-85 |
| Другие свойства дисперсии | Плотность (DIN EN ISO 2811-1) г/см3 ок. 1,04 Средний размер частиц мкм ок. 0,35 Тип дисперсии анионная Морозостойкость чувствительный к морозу Температурный минимум °C < 1 пленкообразования Сшиваемость под воздействием тепла |
| Совместим с |  |
| полимерными дисперсиями | анионными дисперсиями и дисперсиями, содержащими защитный коллоид. |
| загустителями смолами пластификаторами пигментами Свойства пленки | Collacral® VAL, Latekoll® D, водорастворимыми простыми эфирами целлюлозы модифицированными и немодифицированными природными смолами. Они добавляются в виде раствора или дисперсии. Palatinol® AH, Plastilit® 3060. окрашивание возможно препаратами Dispers® или Luconyl®, диспергирующими в воде. Кажущаяся плотность г/см3 ок. 1,05 (ISO 1183) Температура стекло- образования Тg °C ок. –45 Водопоглощение после % ок. 25 суточной выдержки в воде Прочность при разрыве* Н/мм2 ок. 1 Удлинение при разрыве* % ок. 1300 Внешний вид прозрачный Поверхность очень сильно клейкая Светостойкость хорошая * согласно норме ISO 1184, DIN 53455 |
|  | Применение Акронал® 50 Д служит для изготовления клеящих веществ для самоклеющихся изделий. |
| Переработка | Перед смешиванием с другими компонентами устанавливают значение рН Акронала® 50 Д с помощью аммиака приблизительно на 8. Механическая прочность может быть улучшена добавкой небольшого количества Коллакрал VAL. В случае трудностей со смачиванием часто помогает добавка смачивающего средства в количестве, приблизительно, 0,5% (напр., Лумитен® I-SС). С помощью термической последующей обработкой при 130-150 °C (5-3 мин.) можно улучшить теплостойкость полимерной плёнки, не уменьшая при этом клейкости. Для пеногашения могут использоваться обычные антивспениватели (напр., Лумитен E-L). Как правило, достаточно добавки 0,05-0,2% антивспенивателя, в зависимости от количества клеящего вещества. Мы рекомендуем добавить консервирующее средство в клеящие вещества, изготовленные с помощью Акронал 50 Д, чтобы их защитить от поражения микроорганизмами. Пригодность этого средства необходимо определять и контролировать путем испытаний. При разработке клеящих веществ на основе Акронал 50 Д необходимо проводить обстоятельные собственные испытания, потому что при изготовлении и переработке таких продуктов на совместимость компонентов клеящего вещества между собой, смачивание и прилипание (адгезию) к основе (подложке) и т.д. воздействуют многочисленные факторы, которые не могут быть учтены нами в наших испытаниях. |
|  | Безопасность |
| Общие данные | При обращении с химикатами необходимо соблюдать требуемые меры предосторожности, обычные при обращении с химикатами. Наряду с соблюдением соответствующих предписаний профсоюзов, к ним относятся, среди прочего, проветривание и вентиляция рабочего места при переработке больших количеств продукта, хорошая защита кожи и ношение защитных очков. |
| Технический паспорт по безопасности | Для Акронала 50 Д имеется технический паспорт по безопасности согласно предписанию по техническим паспортам безопасности 2001/58/ЕС и он может быть затребован при необходимости. |
| Концентрация в воздухе помещения | При использовании Акронала 50 Д необходимо соблюдать значения и другие данные для акрилнитрила и формальдегида в соответствиии с соответствующим действующим перечнем максимально допустимых величин вредных веществ. |
| Биологическое воздействие | Согласно нашему многолетнему опыту и имеющейся у нас информации Акронал 50 Д не оказывает вредного действия на здоровье человека при правильном обращении и использовании согласно предписаниям. При более долгом контакте с этим продуктом возможно раздражение кожи и слизистой оболочки. |
| Предписание по опасным веществам | Акронал® 50 Д, на основании имеющихся у нас данных, не является опасным веществом согласно Предписанию по опасным веществам или «Предписанию Европейского Союза по классификации и маркировке». |
|  | Хранение Акронал® 50 Д не должен соприкасаться с чувствительными к коррозии металлами или сплавами. При хранении, прежде всего, следует помнить о герметичном закрытии ёмкостей; в цистернах воздух должен постоянно насыщаться водяным паром. Сильного нагревания следует также избегать, как и воздействия мороза. При достаточной гигиене цистерны и склада Акронал 50 Д может храниться при 10 – 30 °C приблизительно 6 месяцев. Для того, чтобы избежать проблем с микроорганизмами, мы рекомендуем при хранении выполнить дополнительную стабилизацию с помощью биоцидов (смотри по этому вопросу нашу брошюру технической информации «Обращение и хранение полимерных дисперсий»). |
|  | Примечание Данные этой брошюры базируются на нашем настоящем опыте и знаниях. Они не освобождают переработчика от проведения собственных испытаний и проверок из-за многообразия возможных воздействий при переработке и применению нашего продукта. Наши данные не дают никакой гарантии определенных свойств или пригодности для определенной области применения. Получатель наших продуктов несет личную ответственность за возможную защиту промышленных прав, а также за соблюдение существующих законов и постановлений. |

# Text boxes

###### BASF

химический концерн