Техническая информация

XELOREX™ F 3000

| Химическая природа Полимер на основе: виниламина, н-винилформамида, модифицированного, растворенного в воде. Ионный заряд: амфотерный Физическая форма: бледно-желтый мутноватый водный раствор Растворимость: смешивается с водой в любых пропорциях при помешивании Технические данные Содержание твердых веществ * 10 – 13 % Вязкость* 700 – 4.500 мПа·с pH * 8.0 – 9.0 Плотность ок. 1.1 г/см3 * Подробную информацию – см. Листок технических характеристик Хранение XELOREX™ F 3000 следует хранить в плотно закрытых контейнерах при температуре ниже 35 °C. Дополнительная информация по условиям хранения: Хранить контейнера плотно закрытым в сухом прохладном месте. | Особые условия XELOREX™F 3000 обеспечивает отличное обезвоживание и повышает эффективность прессования. Начальная прочность мембраны во влажном состоянии (IWWS) листа повышается. IWWS определяется как прочность определяется как прочность никогда не подвергавшегося сушке листа т.е., только что вышедшие из пресса сушильные цилиндры и обеспечивает усиление сопротивления разрывам листа. Возможно также положительное влияние на потребляемую энергию машины, за счет улучшения отделения листа, например, от центрального валика. Можно добиться улучшения характеристик поверхностной прочности, что даст улучшение пригодности для печатания с меньшим пылеобразованием и размочаливанием при повышенной загрузке заполнителем листа. Области применения XELOREX™ F 3000 представляет собой многофункциональное средство для повышения производительности, обеспечивающее следующие эффекты при механической печати:  Обезвоживание  Фиксация  Поверхностная прочность  IWWS  Прочность сцепления при повторном увлажнении  Стойкость к расслаиванию при измерении на аппарате Scott Bond | Преимущества  Повышает производительность бумагоделательной машины, повышая окупаемость инвестиций.  Позволяет оптимизировать использование отделочных компонентов с целью минимизации стоимости сырья.  Обеспечивает прекрасное удержание пыли и минеральных заполнителей при производстве бумаги.  Обеспечивает профилирование дренажа с целью экономии энергии при формовании листов, прессовании и сушке.  Анионные вещества, например, смола и клейкие вещества, фиксируются и удерживаются в большей степени с меньшим количеством отложений.  Усиливает удержание коллоидных веществ с влажного конца, что повышает помутнение и управление зарядом.  Управление содержанием твердых примесей в аэрированном потоке с целью улучшения использования сырья и эффективность маслоуловителей.  Можно достичь прекрасного удержания и распределения заполнителя при улучшенном формовании и оптических характеристиках.  Эффективно в широком диапазоне значений pH. Оптимальные показатели – в диапазоне pH от 4.5 до 8 |
| --- | --- | --- |

| Подготовка и применение XELOREX™ F 3000 легко растворяется в воде в любых пропорциях, его можно добавлять непрерывно при помощи насоса-дозатора. Перед добавлением, растворением при помощи насоса-смесителя или статической мешалки рекомендуется обеспечить быстрое и равномерное смешение с реакционной массой. Важно достичь однородного распределения раствора средства XELOREX™ F 3000 в бумагоделательной реакционной массе. Этого можно достичь за счет оптимизации разности скорости между раствором и реакционной массой или за счет выбора соответствующей точки дозирования. Для достижения наилучших показателей рекомендуется использовать средство XELOREX™ F 3000, добавляя его попеременно в густую или жидкую реакционную массу, в зависимости от состояния машины. Компания BASF может дать рекомендации по соответствующей подготовке и дозированию. Обычное количество для доливки Вся система: 0.2 – 3 % (коммерческий продукт) В зависимости от конфигурации бумагоделательной машины и марок бумаги специалисты BASF могут дать более квалифицированные разъяснения. | Обработка биоцидами В соответствии с имеющимся у нас опытом работы, средство XELOREX™ F 3000 не способствует росту грибков, бактерий или водорослей. Материалы В соответствии с имеющимся у нас опытом работы, в качестве материалов для трубопроводов и резервуаров можно использовать нержавеющую сталь (AISI 316 Ti или AISI 321), полиэстер (Palatal® A 410), полиэтилен (Lupolen®), полипропилен и жесткий ПВХ. |  |
| --- | --- | --- |

| BASF SE Подразделение по выпуску реактивов для целлюлозно-бумажной промышленности 67056 Ludwigshafen, Germany/ Германия | Данные, содержащиеся в настоящей публикации, основаны на имеющихся у нас на настоящее время знаниях и опыте. Они не представляют собой согласованных договорных характеристик качества и, учитывая большое количество факторов, которые могут повлиять на обработку и применение наших продуктов, они не освобождают пользователей от необходимости проведения собственных исследований и испытаний. Согласованные договорные характеристики качества продукта на момент перехода рисков основаны исключительно на данных, указанных в листе технических спецификаций. Все описания, чертежи, фотографии, данные, данные, пропорции, массовые характеристики и т.д., приведенные в настоящей характеристике, могут быть изменены без предварительного уведомления. Получатель нашей продукции несет ответственность за обеспечение соблюдения патентных прав, а также существующих законов и нормативных актов. Издание: июнь 2013 г. При выпуске следующей версии настоящий листок данных утрачивает силу. ® = зарегистрированная торговая марка компании BASF SE ™ = торговая марка компании BASF SE |
| --- | --- |