Техническая информация						BASF

The Chemical Company

XelorexTM RS 1300

Химическая природа

Полимер на основе виниламина и модифицированного N-винилформамида, растворённый в воде.

Ионный заряд: катионный.

Физическая форма: слегка мутный водный раствор светло-жёлтого цвета.

Растворимость: при перемешивании смешивается с водой в любых пропорциях.

Технические данные

Содержание твёрдых веществ*			20,0 - 22,0 %

Рабочая вязкость*					500 - 2.500 мПа.с

Величина pH*					7,0 - 9,0

Плотность						1,08 г/см3

* более подробную информацию см. в Листке спецификаций.

Хранение

Продукт XELOREXTM RS 1300 следует хранить в плотно закрытых ёмкостях при температуре ниже 35оС.

Более подробная информация об условиях хранения: держите ёмкости плотно закрытыми, храните их в сухом и прохладном месте.

Не допускайте замерзания продукта при его хранении.

Специальные характеристики

Продукт XELOREXTM RS 1300 обладает превосходным обезвоживающим эффектом и повышает эффективность прессования. Он способствует увеличению начальной прочности листа во влажном состоянии (IWWS). Показатель IWWS определяется как прочность ещё не высохшего листа (то есть после прессования), и характеризует его стойкость к разрывам. Кроме того, применение XELOREXTM RS 1300 может позитивно повлиять на процесс вытяжки – благодаря лучшему отделению листа от пластины.

Также представляется возможным достичь улучшения параметров поверхностного натяжения, что повышает пригодность к нанесению печати, с меньшим пылеобразованием и размочаливанием при увеличенной загрузке листового наполнителя.

Области применения

XELOREXTM RS 1300 – это многофункциональный продукт для повышения продуктивности, который воздействует на следующие параметры и процессы при производстве сортов бумаги для механических способов печати:

- Удержание наполнителя

- Обезвоживание

- Фиксация

- Поверхностное натяжение

- Начальная прочность листа во влажном состоянии (IWWS)

- Прочность при повторном увлажнении

Преимущества

- Повышение производительности БДМ с целью получения максимальной прибыли на вложенный капитал.

- Возможность оптимизации компонентов бумажной массы, что позволяет сэкономить на сырьевых материалах.

- Превосходное удержание мелких частиц и минеральных наполнителей в бумажной массе.

- Возможность оптимизации процесса обезвоживания с целью экономии энергии на этапах формования листа, прессования и сушки.

- Фиксация анионных веществ (смолы, клейких соединений и др.) и значительно лучшее их удержание, с меньшим отложением в осадок.

- Лучшее удержание коллоидных веществ в «мокрой» части БДМ, что позволяет эффективнее контролировать мутность и загрузку.

- Возможность контроля содержания твёрдых веществ в оборотной воде, что улучшает показатели расходования сырья и повышает эффективность улавливания.

- Превосходное удерживание и распределение наполнителя, с лучшим формованием бумаги и улучшением её оптических характеристик.

- Эффективность в широком диапазоне pH; оптимальным является интервал pH от 4,5 до 8.

Подготовка и применение

Продукт XELOREXTM RS 1300 легко разбавляется водой в любых пропорциях и может подаваться через насос-дозатор. Перед добавлением продукт рекомендуется разбавить (с помощью смесительного насоса либо статического смесителя) – с тем, чтобы содействовать быстрому и равномерному перемешиванию с массой.

Представляется важным добиться гомогенного распределения раствора XELOREXTM RS 1300 в бумажной массе. Этого можно достичь за счёт оптимизации разности скоростей между раствором и массой, или же путём выбора подходящей точки дозирования. Для получения наилучших результатов рекомендуется добавлять XELOREXTM RS 1300 отдельными порциями на участке между густой и жидкой массой (с учётом параметров БДМ).

Концерн BASF может предоставить рекомендации по проведению надлежащих подготовительных работ и измерений.

Типовые дозировки

От общей массы:	0,2 - 0,8%

Технические специалисты BASF могут предоставить консультации по различным видам и конфигурациям бумагоделательных машин.

Биоцидная обработка

По имеющимся у нас данным, продукт XELOREXTM RS 1300 не способствует росту и размножению грибков, бактерий и водорослей.

Материалы

Исходя из имеющегося у нас опыта, для изготовления ёмкостей и труб могут быть использованы следующие материалы: нержавеющая сталь (марка AISI 316 Ti или AISI 321), полиэфир (Palatal® A 410), полиэтилен (Lupolen®) и жёсткий ПВХ.

Сведения, содержащиеся в данной публикации, базируются на нашем нынешнем уровне знаний и опыта. Они не представляют собой согласованного договорного качества продукта. Обработка и применение нашей продукции могут быть подвержены влиянию множества факторов, поэтому приведенные данные не освобождают переработчиков от необходимости проведения собственных испытаний и экспериментов. Согласованное договорное качество продукта на момент перехода риска основывается исключительно на информации, которая содержится в Листке спецификаций. Любые вышеприведенные описания, графические материалы, фотографии, значения, пропорции, весовые соотношения и т.п. могут быть изменены без предварительного уведомления. Получатели нашей продукции обязаны обеспечивать соблюдение авторских прав, а также действующих законов и постановлений.

Дата публикации: апрель 2013 г.

Настоящий информационный листок утрачивает своё действие в случае его замены на более позднюю версию.

® = зарегистрированный товарный знак BASF SE

TM = торговая марка BASF SE

BASF SE

Подразделение химикатов для бумажной промышленности

67056 Людвигсхафен, Германия

www.basf.com/paper