Te c h n i c a l I n f o r m a t i o n

Acronal® V 212

Адгезивные материалы

Химическая природа

Водный раствор карбоксилсодержащего сополимера акрилового эфира

Физические свойства

| Содержание сухого вещества | примерно 69 % |
| --- | --- |
| Значение pH | примерно 3,5 – 6 |
| Вязкость | примерно 300 – 1100 мПа∙с |
| Температура стеклования пленки | примерно. – 40 °C |

Преимущества

Материал Acronal V 212 используется для производства чувствительных к давлению клеёв для самоклеящихся изделий. Его отличают отличные адгезивные свойства даже при низких температурах. Также он малочувствителен к воде и отлично приклеивается к твердым и пластифицированным ПВХ и полиэстровым пленкам, а также к полиэтиленовым и полипропиленовым пленкам при обработке в коронном разряде с применением или без применения усилителей адгезии.

Применение

При смешении Acronal V 212 с другими полимерными дисперсиями необходимо поддерживать слабощелочное значение pH. Обратите внимание, что при повышении значения pH возрастает вязкость материала. Механическую устойчивость адгезива можно увеличить, добавив небольшое количество загустителя. Также проблемы со смачиванием могут быть устранены при внесении в смесь около 0,5 % ПАВ, такого как Lumiten® I-SC.

Мы рекомендуем добавлять в клеи консерванты, предотвращающие заражение микроорганизмами. Необходимо убеждаться, что та или иная добавка подходит к Вашему составу, проводя различные испытания.

Клеи на основе Acronal V 212 можно наносить при помощи стандартных инструментов, например, ножевых устройств, проволочного валика, воздушного шабера, реверсивного валика, аппликаторов для наливного способа нанесения.

При разработке и производстве клеев на основе Acronal V 212 Вам необходимо проводить собственные испытания. Совместимость Acronal V 212 с другими компонентами состава, его смачивающие и адгезивные свойства зависят от множества факторов, все из них невозможно учесть в проводимых нами испытаниях.