| Техническая информация | Сырье для клеевых материалов |
| --- | --- |
|  | Basonat F 200 WD |
| ® = зарегистрированная торговая марка БАСФ Акциенгезельшафт |  |
|  | Полиизоцианат для сшивания акрилатных и PUR-дисперсий реакционноспособными группами |

Дисперсии 										BASF

| Basonat F 200 WD |  |
| --- | --- |
| Природа | Полиизоциант без содержания растворителей |
|  | Свойства |
| Спецификация продукта | Содержание NCO (DIN 53185/10) | % | 18-19 |
|  | Вязкость при 23 ºС (DIN EN ISO 3219), скорость вращения шпинделя 250 с-1 | мПа·с | 1500 – 3500 |
|  | При хранении вязкость увеличивается |  |  |
| Другие свойства | Внешний вид |  | Бесцветная до желтоватая |
|  | Плотность при 20 ºС (ISO 8962) | г/см3 | ок. 1,1 |
|  | Температура воспламенения | Град С | 142 |
|  | Применение |
|  | Basonat F 200 WD – полиизоцианат, который применяется для сшивания водных дисперсий, т.е. является компонентом для сшивания акрилатных и PUR-дисперсий. |
| Переработка | Basonat F 200 WD может добавляться прямо в дисперсию, которую необходимо «сшивать». Как правило, достаточно 2-5 частей сшивателя на 100 частей дисперсии. Время, в течение которого перерабатывается сшиваемая дисперсия, в значительной степени зависит от рН-значения и добавок и может быть установлено путем определения клейкости или же теплостойкости. При разработке клеевых составов с применением Basonat F 200 WD следует тщательнейшим образом проводить собственные испытания |
|  | Безопасность |
| Общие требования | Должны соблюдаться обычные требования при работе с химикатами и местные правила по промышленной гигиене. В процессе переработки должна быть обеспечена эффективная вентиляция, а так же средства индивидуальной защиты кожи и защитные очки. |
| Паспорт безопасности | Все данные, касающиеся безопасности, представлены в паспорте безопасности, составленном для Basonat F 200 WD. |
| Концентрация в воздухе | Basonat F 200 WD еще содержит технически неизбежные остаточные следы органических летучих веществ. Более детальная информация представлена в паспорте безопасности продукта. |
|  | Хранение Срок хранения Basonat F 200 WD составляет около 6 месяцев при хранении в герметично закрытых емкостях при температуре +25 ºС. Basonat F 200 WD является гигроскопичным. |