Техническая информация

Pergasol® Brown BP
Liquid

(жидкий краситель для бумаги, коричневый)

Химическая природа (состав)

Смесь прямого красителя 11.
Физическая форма: жидкость коричневого цвета. 
Ионный заряд: анионный.
Устойчивость к воздействию низких температур: вещество не устойчиво к заморозке

Области применения

Экономичный жидкий прямой анионный краситель коричневого цвета, используется для окраски облицовочного картона и упаковочных сортов картона из макулатуры.

Технические данные

| Рабочая вязкость | <= 100 мПа*с |
| --- | --- |
| Кислотность - значение pH (состояние поставки) | 7.0 - 8.5 |
| Плотность | 1.1 - 1.25 г/см3 |

Данная информация только описывает стандартные свойства продукта и НЕ ДОЛЖНА использоваться в качестве спецификации.

Применение

Pergasol Brown BP Liquid можно использовать для окраски облицовочного картона и продукции из макулатуры, например гофрированного картона. Для достижения точного контроля цвета в реальном времени, данный продукт можно использовать в качестве единичной добавки, или в сочетании с другими красителями Pergasol.

Преимущества

- Удобный и легкий в эксплуатации жидкий краситель.

- Хорошая светостойкость

- Прекрасное покрытие волокон в широком диапазоне типов макулатурных волокон

Хранение:

Складские помещения: хранить в прохладном, сухом помещении с достаточной вентиляцией. 
Сегрегация (сортировка): особые меры предосторожности отсутствуют. 
Условия хранения: особые условия хранения отсутствуют. Продукт чувствителен к нагреву свыше 60 °C. Продукт чувствителен к охлаждению ниже 0 °C.

Страница 1/2

BASF SE

Paper Chemicals Division
67056 Ludwigshafen, Germany

Европейское подразделение компании BASF SE, химические вещества для бумажной промышленности

67056 Людвигсхафен, Германия

www.basf.com/paper

Данные, содержащиеся в данном документе, основаны на имеющейся у нас в данный момент информации и знаниях. Данная информация не является показателем согласованного договорного качества продукта, и, с учетом того, что существует большое количество факторов, могущих повлиять на обработку и применение наших продуктов, не освобождает конечного пользователя от проведения собственных исследований и испытаний продукта. Согласованное договорное качество продукта на момент передачи риска основано исключительно на данных, представленных в техническом паспорте продукта. Любые описания, рисунки, фотографии, данные, пропорциональные соотношения, массы, и т.д., представленные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Потребитель/получатель нашей продукции является ответственным за обеспечение гарантии соблюдения любых прав собственности и действующих законов и законодательств.

Редакция: ноябрь 2010 г.

Данная спецификация становиться недействительной в случае выхода более поздней версии документа.
® = Зарегистрированный товарный знак компании BASF SE

Страница 2/2