| Технические данные Basoplast® 270D RBU Химические вещества для бумаги, Европа | □-BASF The Chemical Company |
| --- | --- |

| Химические свойства | Применение | ственно после напорной сортировки. Его нужно разбавлять заранее до концентрации 1 % в мешалке Lusap® при добавлении в точке, где турбулент-ность потока недостаточна для гомоге-низации вещества. Basoplast 270 D не влияет на актив-ность оптических отбеливателей при условии, что их не добавляют в той же точке системы. Катионные удерживающие добавки, та-кие как продукты нашей линейки Polymin®, можно добавлять для повы-шения силы склеивания бумаги, изго-товленной в нейтральной среде. Особенно эффективный способ – пред-варительное добавление удержи-вающего вещества перед добавлени-ем клеящего вещества. Поверхностное склеивание Basoplast 270 D совместим с большинством сортов крахмала, применяемого в клеильном прессе. Его сов-местимость можно проверить, сме-шивая его с раствором крахмала, про-шедшего тепловую обработку, а затем, оставив его отстаиваться не менее чем на шесть часов в закупоренной емкости в сушильном шкафу при температуре около 60 °C. Клеящее вещество, наносимое в клеильный пресс, не должно нагреваться до температуры выше 75°C, поскольку это может нарушить его стабильность и эффективность. Наиболее эффективный метод – добавление Basoplast 270 D нераз-бавленным в жидкость, циркулиру-ющую в клеильном прессе, с дозиру-ющим насосом поршневого типа, ус-тановленным непосредственно перед подающим насосом. Необходимо добиться pH в кислотном диапазоне. Нельзя допускать превы-шения 6,0 – 6,5. Basoplast 270 D нельзя наносить вместе с сильными Стр. 1/2 |
| --- | --- | --- |
| Водная дисперсия катионного поли-мера стирола. Физическая форма: Жидкость слегка коричневатого цвета. Ионный заряд: катионный. Способность смешиваться с водой: Смешивается с водой в любых пропор-циях при помешивании. Стабильность при низкой температуре: неустойчив к замерзанию. Описание Синтетическое клеящее вещество для мокрого этапа производства бумаги и поверхностное клеящее вещество для целлюлозно-бумажной промышленности. Basoplast 270 D – катионное клеящее вещество. Его эффективность в целом не определяется содержанием квасцов и рН вещества. Он оказывает прене-брежительно малое воздействие на блеск и активность оптических отбе-ливателей. |  |  |
|  | Basoplast 270 D может применяться на мокром этапе производства бумаги и как поверхностное клеящее вещест-во. Его эффективность в целом не определяется содержанием квасцов и рН вещества. Basoplast 270 D известен разнообра-зием применения: его можно использовать для склеивания чистоцеллюлозной бумаги, изготовленной в нейтральной среде, чистоцеллюлозной бегунной массы, особенно мелованной массы, и бумаги, изготовленной из неотбеленной массы и макулатуры. Кроме того, он положительно действует на бумагу, изготовленную в кислой среде, в том числе на сорта, содержащие древесную массу. Бумага, проклеенная Basoplast 270 D, полностью обработана в момент выхо-да с машины. Контактная сушка горя-чими металлическими вальцами дает оптимальные результаты. Односторон-нюю глянцевую бумагу можно про-клеить с помощью Basoplast 270 D без ущерба для гладкости и с совсем не-большим ущербом для глянца. Бумага, проклеенная Basoplast 270 D, устойчива к кислотам и щелочам. Соединения Basoplast 270 D и крахмала очень эффективны для проклеивания поверхности бумаги и картона, они обеспечивают также и другие преиму-щества, такие как повышение прочнос-ти на выщипывание и существенно меньшую степень пыления. Мокрое склеивание При 1,5 % - 4 % Basoplast 270 D (кон-центрация при поставке) нужно добав-лять во время мокрой фазы произ-водства бумаги, чтобы получить бума-гу с сильной проклейкой, в зависимос-ти от типа композиции. Предпочти-тельнее добавлять его непрерывно в той точке системы, при которой вещество достигает своей конечной консистенции, такой как непосред- |  |
| Технические данные |  |  |
| Нелетучее вещество* | 29-31% |  |  |
| pH* | 20-50 мПа·сек. |  |  |
| Плотность | 1,03 г/см3 |  |  |
| * Подробности см. в Спецификации |  |  |

| анионными веществами, такими как оптические отбеливатели или КМЦ. Клеящее вещество должно обладать способностью проникать в бумагу. Если необходимо обеспечить его эффек-тивное действие, важно гарантировать способность бумаги поглощать клей. В общем, 5 - 10 г/л Basoplast 270 D в со-четании с 60 - 120 г/л крахмала до-статочно для получения сильно про-клеенной бумаги. Достаточно нанести 3 - 7 г/л Basoplast 270 D на бумагу, требующую предварительной проклейки на мокром этапе производства. Хранение: Basoplast 270 D необходимо беречь от прямых солнечных лучей. Его следует хранить в прохладном месте и беречь от замерзания. Свободное пространст-во емкостей для хранения продукта ин-балк необходимо поддерживать в на-сыщенном состоянии с помощью вод-ных паров. Basoplast 270 D содержит уксусную кислоту. В свободном пространстве над жидкостью, особенно в емкостях для хранения продукта ин-балк, могут собраться легко-воспламеняемые па-ры. В непосредственной близости от этого продукта запрещено использова-ние открытого пламени. Емкости для хранения подлежат очистке, как минимум, четыре раза в год при хранении этого продукта ин-балк. Клиентам, заинтересованным в приоб-ретении этого продукта ин-балк, сле-дует ознакомиться с нашей брошюрой по «Обращению с полимерными дис-персиями и их хранению». | Материалы: Как показывает наш сегодняшний опыт, для емкостей и трубопроводов можно использовать нержавеющую сталь (AISI 316 Ti или AISI 321), полиэтилен (Lupolen®) и полипропилен. Мы бы рекомендовали использовать винтовые насосы со стартерами, изготовленными из этиленпропилен-диенового каучука, устойчивого к воздействию кислот. |  |
| --- | --- | --- |
| BASF SE Отдел химических веществ для бумаги 67056 г. Людвигсхафен, Германия www.basf.de/paper | Информация, приведенная в настоящей публикации, основывается на имеющихся у нас в настоящее время знаниях и опыте. Изложенные здесь сведения не характеризуют согласованные договорные свойства продукта и, в виду многочисленных факторов, способных повлиять на переработку и применение наших продуктов, не освобождают технологов от проведения собственных исследований и испытаний. Согласованное договорное качество продукта в момент передачи риска основано исключительно на данных спецификации. Все описания, чертежи, фотографии, количественное соотношение, вес и т.д., приведенные в настоящей публикации, могут быть изменены без предварительного уведомления. Ответственность за соблюдение прав собственности и норм действующего законодательства возлагается на получателя продукта. Издание: декабрь 2008 г. TI/P 3441 e Настоящий перечень технических характеристик становится недействительным при выходе более поздней версии. ® = Зарегистрированная торговая марка компании BASF SE Стр. 2/2 |