Техническая информация						BASF

XELOREXTM								The Chemical Company

XELOREXTM B 2000

Химическая природа

Полимер на основе виниламина, модифицированного N-винилформамида, растворённого в воде.

Ионный заряд: катионный.

Физическая форма: немного мутный водный раствор бледно-жёлтого цвета.

Растворимость: смешивается с водой в любых пропорциях (при перемешивании).

Технические данные

Содержание твёрдых веществ*		13,5 – 17,0 %

Рабочая вязкость*				2000 – 3000 мПа.с

Показатель pH				7,0 – 7,5

Насыпная плотность			1,05 г/см3

* Подробные данные см. в Листке спецификаций

Хранение

Продукт XELOREXTM RS 1100 следует хранить в плотно закрытых ёмкостях при температуре ниже 35оС. Срок хранения 6 месяцев.

Дополнительная информация по условиям хранения: ёмкость надлежит хранить в плотно закрытом виде, в сухом и прохладном месте.

При хранении беречь от замерзания.

Специальные характеристики

Продукт XELOREXTM B 2000 обеспечивает превосходное обезвоживание и повышает эффективность прессования. Начальная плотность полотна во влажном состоянии (IWWS) увеличивается. IWWS определяется как прочность полотна, не подвергавшегося сушке; данная характеристика придаёт дополнительную устойчивость к разрывам полотна. Кроме того, возможно и позитивное воздействие на протяжку машины за счёт меньшей адгезии полотна (например, к центральному валику).

Возможное получение преимуществ в характеристиках поверхностного натяжения обусловит лучшую пригодность для печатания, с меньшим пылением и размочаливанием при загрузке наполнителя полотна.

Области применения

XELOREXTM B 2000 – это многофункциональный продукт, способствующий повышению производительности благодаря положительному влиянию на следующие механические процессы в бумагоделательных машинах:

- Удержание

- Обезвоживание

- Фиксация

- Поверхностное натяжение

- IWWS

- Прочность при повторном увлажнении

Преимущества

- Повышает производительность бумагоделательных машин, что способствует увеличению прибыли на вложенный капитал.

- Позволяет оптимизировать композицию бумажной массы с целью сокращение затрат на сырьё.

- Создаёт превосходное удержание мелких частиц и минеральных наполнителей в бумажной массе.

- Способствует профилированию дренажа, что ведёт к экономии энергии на этапах формования полотна, прессования и сушки.

- Анионные вещества (такие, как смола и липкие компоненты) в большей степени фиксируются и удерживаются, и в меньшей – выпадают в осадок.

- Улучшает удержание коллоидных веществ в «мокрой» части БДМ, что обусловливает повышение оптических характеристик и лучший контроль заряда.

- Контролирует содержание твёрдых веществ в стоках с целью рационального использования сырья и эффективности улавливания волокон.

- Обеспечивает превосходное удержание и распределение наполнителя, при лучшем формовании и оптических характеристиках.

- Обладает эффективностью в широком диапазоне значений pH; оптимальные результаты достигаются в интервале pH от 4,5 до 8.

Подготовка и применение

Продукт XELOREXTM B 2000 легко смешивается с водой в любых пропорциях и может постоянно добавляться через насос-дозатор. Перед добавлением рекомендуется осуществить разведение с помощью насоса-смесителя или статической мешалки – с тем, чтобы сделать возможным быстрое и равномерное перемешивание с бумажной массой.

Представляется важным обеспечить равномерное распределение раствора  XELOREXTM B 2000 в бумажной массе. Это может быть достигнуто за счёт оптимизации разности скоростей между раствором и массой, а также путём выбора соответствующей точки дозирования. Для получения наилучших результатов рекомендуется вводить XELOREXTM B 2000 в виде отдельных порций в густую и жидкую массу, с учётом параметров бумагоделательной машины.

Специалисты BASF могут предоставить рекомендации относительно способов подготовки продукта и проведения измерений.

Типовые концентрации добавки

0,2 – 0,4 % от общей массы.

Технические специалисты BASF могут предоставить консультации с учётом категорий и конфигураций бумагоделательных машин.

Биоцидное воздействие

Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что добавка  XELOREXTM B 2000 не способствует активизации роста грибков, бактерий и водорослей.

Материалы

Имеющиеся на сегодняшний день данные указывают на то, что для изготовления ёмкостей и трубопроводных сетей могут быть использованы следующие материалы: нержавеющая сталь (марки AISI 316 Ti или AISI 321), полиэфир (Palatal A 410), полиэтилен (Lupolen), полипропилен и жёсткий ПВХ.

Сведения, содержащиеся в данной публикации, базируются на нашем нынешнем уровне знаний и опыта. Они не представляют собой согласованного договорного качества продукта. Обработка и применение нашей продукции могут быть подвержены влиянию множества факторов, поэтому приведенные данные не освобождают переработчиков от необходимости проведения собственных испытаний и экспериментов. Согласованное договорное качество продукта на момент перехода риска основывается исключительно на информации, которая содержится в спецификации. Любые вышеприведенные описания, графические материалы, фотографии, значения, пропорции, весовые соотношения и т.п. могут быть изменены без предварительного уведомления. Получатели нашей продукции обязаны обеспечивать соблюдение авторских прав, а также действующих законов и постановлений.

Дата публикации: апрель 2013 г.

Настоящий информационный листок утрачивает своё действие в случае его замены на более позднюю версию.

® = зарегистрированный товарный знак BASF SE.

TM = торговая марка BASF SE

BASF SE

Подразделение химикатов для бумажной промышленности

67056 Людвигсхафен, Германия

www.basf.com/paper