AKBOND 140

Жидкий синтетический химикат для повышения прочности в сухом состоянии

| Спецификации | Значение | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная вязкая жидкость | Визуально |
| pH (непосредственно) | 3.0-4.0 | pH-метр |
| Вязкость (22°C) | 1000 – 3000 мПа∙с | Вискозиметр (60 об/мин, шпиндель 63) |
| Содержание активного компонента (105°C) | 20 - 22% (по массе) | Гравиметрический |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Используется в производстве бумаги в качестве катионного химиката для повышения прочности в сухом состоянии.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Несет больше катионного заряда, чем порошок модифицированных катионных крахмалов. В результате это эффективно увеличивает удержание волокон и мелких частиц.

- В дополнение к своей функции увеличения прочности в сухом состоянии также обладает свойством улучшения дренажа и способствует высыханию.

- Благодаря хорошей растворимости продукта в воде не требуется готовить его перед использованием, в отличие от других порошковых крахмалов, и обеспечивается простота применения.

- Может использоваться для производства гигиенической / мягкой бумаги (салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага и т.д.), для вторичной переработки (гофрирование, целлюлозно-макулатурная бумага) и для производства белой бумаги.

- При использовании в производстве бумаги для полотенец придает этой бумаге объем и прочность.

- Благодаря своей химической структуре имеет меньшую химическую потребность в кислороде в сточных водах по сравнению с крахмалом.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Добавить в систему в количестве от 3 до 15 кг/тонну.

- Следует принять меры, чтобы не подавать полимеры, используемые в качестве АТС (анионного мусороуловителя), из того же места, что и продукт.

- Подача из машинного ящика помогает получить лучшие результаты.

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Наливная емкость, КСГМГ.

Рекомендуется хранить в закрытом контейнере при температуре от 15 до 40°C и использовать не позднее 12 месяцев со дня выпуска.

Примечание: Не подвергать воздействию температур ниже 0°C во время транспортировки и хранения.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем обращаться с продуктом, пожалуйста, обратитесь к ПБ для получения информации о безопасном использовании и нормативных требованиях. Чтобы получить ПБ, вы можете связаться со своими торговыми представителями.

1.0/21.06.2021

Вся вышеприведенная информация соответствует нашим знаниям, полученным из исследований и технического опыта. Пользователи наших продуктов должны проверять данные при своих конкретных условиях эксплуатации. Компания Akkim не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, товарной пригодности, пригодности для определенной цели или иных, которые выходят за рамки заявлений, сделанных в этом документе. Компания Akkim не несет ответственности перед пользователем или покупателем за любые убытки, травмы или ущерб, возникшие в результате неправильного использования продукта или неправильного обращения с данным продуктом. Настоящий информационный лист действителен до выпуска следующей редакции. Мы оставляем за собой право изменять предоставленные данные без предварительного уведомления.

|  | Аким Кимья Санайи ве Тик. А.С. (Akkim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.) Улица Миралай Сефик-Бей, Акхан № 15 34437 Гумуссую - СТАМБУЛ - ТУРЦИЯ Тел. +90 (212) 381 71 00 Факс +90 (212) 259 12 92 www.akkim.com.tr |  |
| --- | --- | --- |