AKDIMER 320

Вещество для проклеивания в массе

| Спецификации | Значение | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Белая жидкость | Визуально |
| pH | 3.0-4.0 (непосредственно) | pH-метр |
| Твердое вещество (при 105°C) | 20.0 – 22.0% | Гравиметрический |

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AKDIMER 320 - синтетическое вещество для проклеивания в массе на основе алкилкетенового димера (АКД), используемое в бумажной промышленности для повышения стойкости бумаги к воздействию воды и других жидкостей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Используется в писчей и печатной бумаге, картоне и гофрированной бумаге.

- Обеспечивает адгезию путем ковалентного связывания с волокнами целлюлозы.

- Сохраняет эффективность в процессах с высокой проводимостью.

- Благодаря своему химическому составу, который обеспечивает более высокую адгезию, чем другие производные АКД, продукт дает преимущество при применении в системах с низким удержанием.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для максимального удержания AKDIMER 320 на волокнах его следует вводить ближе к напорному ящику, обычно между массораспределительным ящиком и сетками.

Рекомендуемая дозировка находится в диапазоне 0.4 – 1.8%. Температура суспензии должна быть минимальной, и во время операции сушки вода из бумаги должна удаляться при высокой температуре. AKDIMER 220 не чувствителен к сдвигу и может вводиться в систему с помощью центробежных, роторных, шестеренных или мембранных насосов. Для перекачки предпочтительны центробежные насосы с открытым рабочим колесом. Для дозирования рекомендуются мембранные насосы.

Рекомендуемый диапазон рН составляет 6.5 – 8.5, а в случаях, когда рН выше 9.0, эффект проклеивания может уменьшиться.

Эффект проклеивания достигает оптимального значения через 1-3 дня после высыхания бумаги. Поэтому, чтобы быстро проверить водоотталкивающую способность бумаги, ее следует испытывать после сушки при 105°C в течение 5-10 минут. (Определение величины Кобба; Метод испытаний TAPPI T 441 om-04, TS 609 EN 20535)

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Наливная емкость, IBC.

Срок годности увеличивается при пониженной температуры хранения. Рекомендуемая температура хранения: 5 - 35°C. Не допускать перегревания и прямых солнечных лучей. Хранить в сухом проветриваемом помещении. Срок хранения 3 месяца.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем обращаться с продуктом, пожалуйста, обратитесь к ПБ для получения информации о безопасном использовании и нормативных требованиях. Чтобы получить ПБ, вы можете связаться со своими торговыми представителями.

00/13.04.2020

Вся вышеприведенная информация соответствует нашим знаниям, полученным из исследований и технического опыта. Пользователи наших продуктов должны проверять данные при своих конкретных условиях эксплуатации. Компания Akkim не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, товарной пригодности, пригодности для определенной цели или иных, которые выходят за рамки заявлений, сделанных в этом документе. Компания Akkim не несет ответственности перед пользователем или покупателем за любые убытки, травмы или ущерб, возникшие в результате неправильного использования продукта или неправильного обращения с данным продуктом. Настоящий информационный лист действителен до выпуска следующей редакции. Мы оставляем за собой право изменять предоставленные данные без предварительного уведомления.

|  | Аким Кимья Санайи ве Тик. А.С. (Akkim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.) Улица Миралай Сефик-Бей, Акхан № 15 34437 Гумуссую - СТАМБУЛ - ТУРЦИЯ Тел. +90 (212) 381 71 00 Факс +90 (212) 259 12 92 www.akkim.com.tr |  |
| --- | --- | --- |